KLIAR

MATERIAIS & APLICAÇÃO

- MATERIAIS: Produtos e Equipamentos

- Fonte Energia (CC ou DC) / Retificador 0-50V/0-10A

- Solução Desengordurante Eletrolítico SGR1

- Solução Neutralizante/Activador NEUT1

- Água Desmineralizada q.b.

- Forno com controlo digital de temperatura e timer

- 3 Vasos Vidro (beakers de 1, 2, 3 ou 5 litros, conforme as peças a tratar)

- 3 Electrodos Aço Inox 316 adaptados aos tamanhos dos vasos

- KLIAR (suspensões prontas de 1 ou 5 litros - transparente ou cor escolhida pelo utilizador)

- Filtro plástico 3009009 (malha 1000)

- APLICAÇÃO: Passo-a-Passo

-	Verter as soluções e o KLIAR (filtrando o produto) nos respectivos beakers, depois de colocados os electrodos;

-	Regular o Retificador para 6V (voltagem recomendada para SGR1 e NEUT1);

-	Ligar o cátodo (+) da fonte energia aos electrodos dos vasos SGR1 e NEUT1;

-	Ligar o ânodo (-) da fonte energia à peça a tratar;

-	Confirmar se a peça está bem limpa de resíduos e/ou ferrugens/oxidações;

-	Mergulhar a peça no vaso SGR1 (desengordurante) durante 60 segundos;

-	Enxaguar com água desmineralizada;

-	De seguida imergir a peça no NEUT1 (neutralizante) durante 5-10 segundos;

-	Lavar bem a peça com água desmineralizada durante 10 segundos;

-	Escorrer muito bem a água da peça, enxugando a gota residual com papel absorvente;

-	Secar a peça no Forno a 80º durante 10 minutos;

-	Retirar a peça do Forno e aguardar que retome a temperatura ambiente (22-25ºC);

-	Regular entretanto o Retificador para 49-50V e ligar o cátodo (+) ao electrodo do beaker que contém o KLIAR;

-	Depois da peça ter voltado à temperatura ambiente, deve-se mergulhá-la várias vezes no KLIAR para verificar se o produto adere bem e de modo uniforme; caso apresente áreas com uma camada de produto desigual significa que a superfície do metal não foi bem desengordurada; então deve ser lavada com água corrente e repetir-se todo o processo desde início até se verificar que o KLIAR adere correctamente ao objecto;

-	Após cumprido o passo anterior, ligar a peça ao ânodo (-) do Retificador (49-50V), mergulhando-a de seguida no KLIAR durante 20 segundos;

-	Terminado esse tempo, retira-se a peça do vaso, enxagua-se bem em água desmineralizada, passando-a depois com água destilada e voltando a enxaguá-la por fim com água desmineralizada;

-	As gotas de água devem escorrer perfeitamente na superfície da peça; se houver formação de uma gota final esta deve ser absorvida com papel de cozinha;

-	Confirmar a qualidade da cataforese pela distribuição uniforme do KLIAR na superfície da peça;

-	Secar com ar comprimido e depois deixar ao ar por 5-10 minutos;

-	Aquecer entretanto o Forno para os 130ºC;

-	Pendurar a peça no interior do forno para uma cura de 30 minutos;

-	Terminada a cura, retirar do Forno e deixar a peça ao ar até atingir a temperatura ambiente.

Fim do Processo!...